Памятка покупателя №4

Обращаем Ваше внимание на то, что при покупке профнастила  толщиной менее 0,5мм гарантия на продукцию  не распространяется.

Ввиду этого, соблюдения следующих рекомендации является необходимом, что  бы избежать неприятностей  связанных с браком продукции.

Рекомендации:

- Выбор толщины металлопроката более 0,5мм (более толстый металл менее подвержен к механическим повреждениям)

- Хранить изделия необходимо под навесом. Хотя оцинкованная продукция и не ржавеет на воздухе, она может разрушатся под воздействием слабо агрессивных кислот, щелочей , которые могут присутствовать в осадках.

- Особенно опасно попадание растворов кислот и солей в пространство между листами. В таком месте затруднено высыхание влаги, ограничен доступ воздуха, поэтому кислота может длительное время воздействовать на металл.

- Укладывать листы нужно горизонтально на деревянную площадку (поддон, доски, брус).

- Важно следить за влажностью в помещении где храниться продукция, стараться не допускать образования конденсата .

Соблюдение правил перевозки и хранение

- Защита от внешних механических воздействий (бережное отношение при разгрузке погрузке, заказ продукции в пленке).

- При транспортировке также следует позаботится о том, чтобы свести к минимуму воздействие на листы атмосферный влаги.

- Если листов много, дорога неровная, то желательно их перевязать .

С памяткой ознакомлены, согласны     ____________________________

подпись